# ГОСТ 3344-83. Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

УДК 691.22:669.162.144:006.354 Группа Ж18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК ШЛАКОВЫЕ

ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Технические условия

Slag crushed stone and slag sand

for road construction. Specifications

ОКП 57 1830

Дата введения 1985-01-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 20 октября 1983 г. № 281

ВЗАМЕН ГОСТ 3344-73 и ГОСТ 23756-79

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 1986 г.

Настоящий стандарт распространяется на щебень и песок, а также готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной и цветной металлургии и фосфорных шлаков, предназначенные для строительства автомобильных дорог (покрытий, оснований, дополнительных слоев оснований и других конструктивных слоев дорожной одежды).

Требования стандарта не распространяются на шлаковые щебень, песок и готовые смеси, применяемые для приготовления бетона.

Применение шлаковых материалов регламентируется нормами и правилами на проектирование и строительство автомобильных дорог и другими нормативно-техническими документами.

1. Технические требования

1.1. Шлаковые щебень, песок и готовые смеси должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Щебень

1.2.1. Щебень по крупности зерен подразделяют на фракции, характеризуемые соответствующими наименьшим и наибольшим номинальными размерами зерен ( и , мм):

от 5 до 10 или от 3 до 10 мм;

св. 10 до 20 мм;

св. 20 до 40 мм;

" 40 " 70 мм;

" 70 " 120 мм.

Таблица 1

| Размер отверстий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контрольных сит, соответствующий размеру зерен, мм |  | для каждой фракции | для смеси фракций |  | 1,25 |
| Полный остаток на контрольном сите, % по массе | 90-100 | 30-80 | 40-70 | 0-10 | 0-0,5 |

По согласованию между потребителем и изготовителем допускается выпуск щебня в виде смеси двух или трех смежных фракций, а также щебня фракций от 5 до 15, от 10 до 15, от 15 до 20 мм.

1.2.2. Зерновой состав каждой фракции или смеси фракций щебня должен соответствовать требованиям, указанным в табл.1.

По согласованию между потребителем и изготовителем допускается выпуск смеси фракций щебня с содержанием зерен размером свыше и менее до 20% по массе, с содержанием зерен размером менее 0,5 не более 10% по массе. При этом в смеси фракций щебня с максимальным размером зерен 120, 70 и 40 мм не должно содержаться зерен размером свыше 1,5, с максимальным размером зерен 20 и 10 мм - свыше 2 .

1.2.3. Содержание примесей (пылевидных и глинистых частиц), определяемых отмучиванием, в щебне из слабо- и неактивного шлаков (см. п.1.5.2) не должно превышать 3% по массе, в щебне из активных и высокоактивных шлаков - не нормируется.

Содержание глины в комках в щебне из шлаков всех видов не должно быть более 0,25% по массе.

1.2.4. По форме зерен щебень из слабо- и неактивного шлака подразделяют на 3 группы в соответствии с требованиями, указанными в табл.2. Форма зерен щебня из активных и высокоактивных шлаков не нормируется.

Таблица 2

| Группа щебня по форме зерен | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе, не более |
| --- | --- |
| Кубовидная | 15 |
| Улучшенная | 25 |
| Обычная | 35 |

По согласованию между потребителем и изготовителем допускается выпуск щебня, содержащего более 35% зерен пластинчатой и игловатой формы, но не более 70%.

1.2.5. Щебень по прочности подразделяют на марки в соответствии с требованиями, указанными в табл.3.

Таблица 3

|  | Потери массы при испытании, %, для щебня из шлаков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка щебня по прочности | черной металлургии | цветной металлургии | фосфорных |
| 1200 | До 15 | До 10 | До 15 |
| 1000 | Св. 15 до 25 | Св. 10 до 15 | Св. 15 до 20 |
| 800 | " 25 " 35 | " 15 " 20 | " 20 " 25 |
| 600 | " 35 " 45 | " 20 " 25 | " 25 " 35 |
| 300 | " 45 " 55 | " 25 " 35 | - |

Марку щебня по прочности определяют в водонасыщенном состоянии по потере массы щебня при сжатии (раздавливании) в цилиндре.

1.2.6. Щебень по истираемости подразделяют на марки в соответствии с требованиями, указанными в табл.4.

Таблица 4

| Марка щебня по истираемости | Потери массы при испытании, % |
| --- | --- |
| ИI | До 25 |
| ИII | Св. 25 до 35 |
| ИIII | " 35 " 45 |
| ИIV | " 45 " 60 |

1.2.7. Содержание слабых зерен в щебне должно соответствовать требованиям, указанным в табл.5.

Таблица 5

|  | Содержание, % по массе, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка щебня по прочности | слабых зерен в щебне из шлаков черной металлургии (в том числе боя огнеупорного кирпича и других примесей типа флюсов) | слабых зерен, в щебне из шлаков цветной металлургии | слабых пемзовидных зерен в щебне из фосфорных шлаков (средняя плотность зерен менее 2 г/см3) |
| 1200 | 5 | 5 | 5 |
| 1000 | 5 | 5 | 5 |
| 800 | 10 | 10 | 10 |
| 600 | 20 | 10 | 15 |
| 300 | 30 | 15 | Не нормируется |

1.2.8. Содержание в щебне металлических примесей, поддающихся ручной сортировке, не должно превышать 5% по массе.

1.2.9. Морозостойкость щебня характеризуют числом циклов замораживания и оттаивания, при котором потери щебня в массе не превышают установленных значений. По морозостойкости щебень подразделяют на следующие марки: Мрз 15, Мрз 25, Мрз 50, Мрз 100, Мрз 150, Мрз 200 и Мрз 300. Показатели морозостойкости щебня при испытании его замораживанием и оттаиванием должны соответствовать требованиям, указанным в табл.6.

Таблица 6

| Показатели | Марка щебня по морозостойкости |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мрз 15 | Мрз 25 | Мрз 50 | Мрз 100 | Мрз 150 | Мрз 200 | Мрз 300 |
| Число циклов | 15 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Потеря в массе после испытания, %, не более | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Требования по морозостойкости к щебню из активных и высокоактивных шлаков не предъявляются.

1.3. Песок

1.3.1. Песок в зависимости от размера зерен, входящих в его состав, модуля крупности и полного остатка на сите с сеткой № 063 подразделяют на группы по крупности в соответствии с табл.7.

Таблица 7

| Группа песка по крупности | Модуль крупности, | Полный остаток на сите № 063, % по массе |
| --- | --- | --- |
| Крупный | Св. 2,5 | Св. 45 |
| Средний | " 2,0 до 2,5 | " 30 до 45 |
| Мелкий | " 1,5 " 2,0 | " 10 " 30 |
| Очень мелкий | " 1,0 " 1,5 | " 10 |
| Примечания: |  |  |
| 1. Допускается выпуск очень мелкого песка с модулем крупности от 0,7 до 1,0 |  |  |
| 2. Если песок по модулю крупности относится к одной группе, а по полному остатку на сите с сеткой № 063 - к другой, то группу песка определяют по модулю крупности |  |  |

1.3.2. Содержание в песке из слабо- и неактивного шлаков зерен крупностью свыше 5 мм не должно быть более 15% и зерен крупностью свыше 10 мм - более 1% по массе, содержание зерен крупностью более 20 мм не допускается.

Содержание частиц размером менее 0,16 мм не должно превышать: в песке с модулем крупности свыше 2 - 10%, от 2 до 1,5 - 15% и менее 1,5 - 25% по массе.

Содержание зерен крупностью свыше 5 мм и частиц размером менее 0,16 мм в песке из активных и высокоактивных шлаков не нормируется.

1.3.3. Содержание глинистых частиц, определяемых при испытании на набухание, не должно превышать: в песке для асфальтобетона - 1% по массе; в песке для других видов дорожных работ, в том числе для приготовления готовых смесей, - 5% по массе.

1.3.4. Содержание в песке металлических примесей, поддающихся ручной сортировке, не должно превышать 3% по массе.

1.4. Готовые щебеночно-песчаные смеси

1.4.1. Готовые смеси состоят из песка и щебня.

1.4.2. Зерновой состав готовых смесей должен соответствовать требованиям, указанным в табл.8.

Таблица 8

| Марка смеси | Максимальный размер зерен, | Плотный остаток, % по массе, на контрольных ситах с размером ячеек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | 1,5 | 1,25 |  | 0,5 | 5 мм | 0,16 мм |
| С0 | 120 | Не | 0-3 | 0-5 | 30-70 | 65-95 | 90-95 |
| С1 | 70 | допус- | 0-5 | 0-20 | 20-60 | 65-85 | 90-95 |
| С2 | 70 | кается | 0-5 | 0-20 | 10-35 | 40-75 | 90-95 |
| С3 | 40 |  | 0-10 | 0-15 | 20-40 | 45-70 | 75-90 |
| С4 | 40 |  | 0-10 | 0-15 | 40-60 | 70-85 | 90-95 |
| С5 | 20 |  | 0-10 | 0-15 | 10-35 | 25-50 | 65-90 |
| С6 | 20 |  | 0-10 | 0-15 | 20-40 | 40-60 | 90-95 |
| С7 | 10 |  | 0-10 | 0-20 | 20-40 | - | 80-95 |

Примечание. Для смеси С7 полный остаток на сите с ячейками размером 2,5 мм должен быть от 40 до 60 % по массе.

Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм в готовых смесях из активных и высокоактивных шлаков не нормируется. По согласованию между изготовителем и потребителем в готовых смесях из активных и высокоактивных шлаков допускается содержание конгломерата (сцементированных зерен щебня) крупностью зерен смеси D-1,5 D до 15% по массе.

1.4.3. Щебень, входящий в состав готовых смесей, по содержанию глины в комках, прочности, истираемости, содержанию слабых зерен, в том числе боя огнеупорного кирпича, пемзовидных зерен (в щебне из фосфорных шлаков), морозостойкости, содержанию металлических примесей должен соответствовать требованиям, указанным в пп.1.2.3 и 1.2.5-1.2.9. Требования по прочности, истираемости и морозостойкости к щебню из активных и высокоактивных шлаков, входящему в состав готовых смесей, не предъявляются.

1.4.4. Форма зерен щебня, входящего в состав готовых смесей, не нормируется.

1.4.5. Песок, входящий в состав готовых смесей, по содержанию глинистых частиц и металлических примесей должен соответствовать требованиям, указанным в пп.1.3.3 и 1.3.4.

1.5. Шлаки - исходное сырье

1.5.1. Устойчивость структуры шлаков характеризуют потерей массы при испытании. По устойчивости структуры шлаки подразделяют в соответствии с табл.9.

Таблица 9

| Устойчивость структуры | Потеря при испытании, % по массе |
| --- | --- |
| Устойчивая УС1 | До 3 |
| Среднеустойчивая УС2 | Св. 3 до 5 |
| Слабоустойчивая УС3 | " 5 " 7 |

1.5.2. Активность шлаков характеризуют прочностью на сжатие образцов, изготовленных из молотого шлака. По активности шлаки подразделяют в соответствии с табл.10.

Таблица 10

| Активность | Прочность на сжатие образцов из молотого шлака, МПа (кгс/см) |
| --- | --- |
| Высокоактивный ВА | Св. 5 (50) |
| Активный А | " 2,5 (25) до 5 (50) |
| Слабоактивный СА | " 1,0 (10) " 2,5 (25) |
| Неактивный НА | Менее 1,0 (10) |

1.5.3. Шлаки не должны содержать посторонних загрязняющих примесей (строительного мусора, грунта, древесных остатков и др.).

1.5.4. Фосфорные шлаки не должны содержать РО более 2% по массе.

2. Правила приемки

2.1. Щебень, песок и готовые смеси, выпускаемые предприятием (заводом)-изготовителем, должны быть приняты отделом технического контроля этого предприятия. Предприятие (завод)-изготовитель должно гарантировать соответствие продукции требованиям настоящего стандарта.

2.2. Приемку щебня, песка и готовых смесей производят партиями, состоящими из щебня данной фракции (смеси фракций), песка одного модуля крупности или готовой смеси данной марки. Партией считают суточную выработку каждого вида указанной продукции.

2.3. Периодичность контроля должна отвечать требованиям, указанным в табл.11.

Таблица 11

| Вид | Периодичность проверки и определяемая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| продукции | Ежесуточно | Раз в неделю | Раз в полугодие | Раз в год |
| Щебень | Зерновой состав; содержание примесей, определяемое отмучиванием, в том числе глины в комках | Содержание слабых зерен, в том числе боя огнеупорного кирпича; содержание металлических примесей | Прочность; истираемость; форма зерен | Морозостойкость |
| Песок | Зерновой состав; модуль крупности | Содержание глинистых частиц; содержание металлических примесей | - | - |
| Готовая смесь | Зерновой состав | Содержание глинистых частиц в песчаной составляющей; содержание металлических примесей | Прочность щебня; истираемость щебня | Морозостойкость |
| Шлак-исходное сырье | - | - | Устойчивость структуры; активность | - |
| Примечание. Содержание глинистых частиц в песке и песчаной составляющей готовой смеси определяется методом набухания. |  |  |  |  |

2.4. Определение марки по прочности, истираемости, морозостойкости, формы зерен щебня, активности и устойчивости структуры шлака производят также в каждом случае при изменении технологии производства или исходного сырья.

2.5. Контроль качества щебня, песка, смесей и шлака на предприятии-изготовителе производят путем испытания одной сменной средней пробы, отбираемой из потоков щебня, песка или готовых смесей.

2.5.1. Массу средней пробы устанавливают для щебня в зависимости от его крупности по ГОСТ 8269-76, песка - по ГОСТ 8735-75.

2.5.2. Масса средней пробы готовой смеси должна соответствовать табл.12.

Таблица 12

| Максимальный размер зерен щебня в готовой смеси, мм | Масса средней пробы, кг, не менее |
| --- | --- |
| 10 | 50 |
| 20 | 50 |
| 40 | 100 |
| 70 | 200 |
| 120 | 200 |

2.5.3. Сменную среднюю пробу составляют из частичных проб по каждой технологической линии.

2.5.4. Частичные пробы на конвейере с лентой шириной менее 1000 мм отбирают путем периодического пересечения всей ширины потока, при котором отсекают весь материал, проходящий по конвейеру за время отбора пробы. По ширине конвейера, равной 1000 мм и более, пробы отбирают путем последовательного пересечения потока по частям. Частичные пробы отбирают с интервалом 1 ч.

2.5.5. Порядок отбора частичных проб на складах щебня и готовой смеси - по ГОСТ 8269-76, песка - по ГОСТ 8735-75.

2.5.6. Частичные пробы объединяют в среднюю пробу, характеризующую контролируемую партию.

Усреднение, сокращение и подготовку пробы к испытаниям производят для щебня и готовой смеси по ГОСТ 8269-76, для песка - по ГОСТ 8735-75.

2.5.7. Число частичных проб, отбираемых для контрольной проверки качества щебня, песка или готовой смеси по каждой парии, должно быть не менее указанного в табл.13.

Таблица 13

| Объем партии, куб. м | Число частичных проб |
| --- | --- |
| До 350 включ. | 10 |
| Св. 350 до 700 " | 15 |
| " 700 | 20 |

2.6. Для контрольной проверки качества щебня, песка готовой смеси и шлака, отгружаемых железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, порядок и число отбираемых частичных проб должны соответствовать требованиям: для щебня и готовой смеси - ГОСТ 8267-82, для песка 8736-85.

2.7. По требованию потребителя предприятие-изготовитель должно определять и сообщать следующие показатели качества:

щебня - плотность (среднюю и насыпную), пористость, пустотность (объем межзерновых пустот), водопоглощение и влажность;

песка - плотность (среднюю и насыпную) и влажность;

готовой смеси - насыпную плотность и влажность.

3. Методы испытаний

3.1. Определение зернового состава, содержания примесей (метод отмучивания), в том числе глины в комках, формы зерен, марки по прочности, марки по истираемости, марки по морозостойкости, средней и насыпной плотности, пористости, пустотности, водопоглощения и влажности щебня производят по ГОСТ 8269-76.

3.2. Определение содержания слабых зерен и примесей металла

3.2.1. Аппаратура

Лабораторные весы общего назначения по ГОСТ 24104-80.

Лабораторная электропечь сопротивления (сушильный шкаф) по ГОСТ 13474-79.