# ГОСТ 22263-76 ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК ИЗ ПОРИСТЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. По размеру зерен природные пористые заполнители подразделяют на щебень фракций 5—10; 5—20; 5—40; 10—20; 20—40 мм и песок: крупный, средний и мелкий.
1.2. По объемной насыпной массе природные пористые заполнители подразделяют на марки согласно табл. 1.

Таблица 1
Марка по объемной насыпной массе Значение объемной насыпной
щебня песка массы, кг/м3

| Марка по объемной насыпной массе |  | Значение объемной насыпной |
| --- | --- | --- |
| щебня | песка | массы, кг/м3 |
| 300 | - | Менее 300 |
| 350 | - | Св. 300 до 350 |
| 400 | - | » 350 » 400 |
| 500 | 500 | » 400 » 500 |
| 600 | 600 | » 500 » 600 |
| 700 | 700 | » 600 » 700 |
| 800 | 800 | » 700 » 800 |
| 900 | 900 | » 800 » 900 |
| 1000 | 1000 | » 900 » 1000 |
| 1100 | 1100 | » 1000 » 1100 |
| 1200 | 1200 | » 1100 » 1200 |
| - | 1300 | » 1200 » 1300 |
| - | 1400 | » 1300 » 1400 |

1.3. Щебень для бетона
1.3.1. Зерновой состав каждой фракции или смеси фракций щебня должен удовлетворять требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Размер отверстий контрольных сит | Dнаим, для фракций с наименьшим размером зерен |  | Dнаиб | 2Dнаиб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 мм | 10 мм и более |  |  |
| Полный остаток на сите, % по объему | Не менее 95 | Не менее 90 | Не более 10 | 0 |

Для щебня, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, полный остаток на сите с размером отверстий, равным Dнаим., не должен быть менее 95 % по объему, на сите с размером отверстий, равным Dнаиб.,— более 5 %, а на сите с размером отверстий 1,25 Dнаиб. остаток не допускается.
1.3.2. Щебень не должен содержать пылевидных и глинистых частиц более 3 % по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,25 % по массе.
В щебне, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, содержание пылевидных и глинистых частиц не должно быть более 2 % по массе, содержание глины в комках не допускается.
1.3.3. По содержанию зерен пластинчатой (лещадной) формы щебень должен удовлетворять требованиям табл. 3.

Таблица 3

| Группа щебня по форме зерен | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы, % по массе, не более |
| --- | --- |
| Обычная | 30 |
| Улучшенная | 20 |
| Кубовидная | 15 |
| Окатанная | 10 |

К зернам пластинчатой (лещадной) формы относятся зерна щебня, у которых ширина или толщина менее длины в три и более раза.
Выпуск щебня с зернами окатанной формы производится по соглашению сторон.
1.3.4. Щебень в зависимости от прочности, определяемой сдавливанием в цилиндре, подразделяют на марки согласно табл. 4.

Таблица 4

| Марка щебня по | Прочность щебня (при сдавливании в цилиндре), кгс/см2; даН/см2 |  |
| --- | --- | --- |
| прочности | из пемз и шлаков | из туфов, крупнопористых базальтов, карбонатных и кремнеземистых пород |
| П25 | Св. 2 до 3 | Св. 2 до 3 |
| П 35 | » 3 » 4 | » 3 » 4 |
| П 50 | » 5 » 8 | » 4 » 6 |
| П 75 | » 8 » 10 | » 6 » 8 |
| П 100 | » 10 » 12 | » 8 » 10 |
| П 125 | » 12 » 15 | » 10 » 12 |
| П 150 | » 15 » 20 | » 12 » 16 |
| П 200 | » 20 » 25 | » 16 » 20 |
| П 250 | » 25 » 30 | » 20 » 25 |
| П 300 | » 30 » 35 | » 25 » 30 |
| П 350 | » 35 | » 30 |

1.3.5. Марка щебня по прочности в зависимости от объемной насыпной массы не должна быть ниже указанной в табл. 5.
1.3.6. В зависимости от назначения бетона и заданной его объемной массы в сухом состоянии объемная масса щебня должна соответствовать ГОСТ 9757—73.
1.3.7. В зависимости от заданной проектной марки бетона щебень должен иметь марку по прочности не менее указанной в ГОСТ 9757—73.

Таблица 5

| Марка щебня по объемной насыпной массе | Марка щебняпо прочности, не ниже | Марка щебня по объемной насыпной массе | Марка щебня по прочности,не ниже |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | П 25 | 700 | П 100 |
| 350 | П 25 | 800 | П 150 |
| 400 | П 35 | 900 | П 200 |
| 500 | П 50 | 1000 | П 250 |
| 600 | П 75 | 1100 | П 300 |
| - | - | 1200 | П 350 |

1.3.8. Коэффициенты вариации показателей качества природного пористого щебня, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, должны быть не более: 
5 % — по объемной насыпной массе;
15 % — по прочности зерен щебня при сдавливании в цилиндре. 
1.3.9. Щебень, применяемый для приготовления бетонов с маркой по морозостойкости менее Мрз 150, должен выдерживать не менее 15 циклов попеременного замораживания и оттаивания (Мрз 15). При этом потеря в массе не должна превышать 10 %.
При испытании щебня в растворе сернокислого натрия потеря в массе после трех циклов не должна превышать 10 %.
Щебень, применяемый для приготовления бетонов с маркой по морозостойкости более Мрз 150, должен выдерживать не менее 25 циклов попеременного замораживания и оттаивания (Мрз 25), а при испытании и растворе сернокислого натрия — выдерживать 5 циклов испытания; при этом потеря в массе не должна превышать 10 %.
1.3.10. Коэффициент размягчения щебня должен быть не менее 0,6 при использовании в конструкционно-теплоизоляционных легких бетонах и не менее 0,7 — при использовании в конструкционных бетонах.
1.3.11. Пористый щебень не должен содержать зерен инородных горных пород в количестве более 10 % по массе.
1.3.12. Щебень не должен содержать загрязняющих примесей (растительного слоя почвы, мусора, щепы и др.). 
1.4. Песок для бетона и растворов 
1.4.1. Зерновой состав песка должен находиться в пределах, указанных в табл. 6.

Таблица 6

| Размер отверстий | Полные остатки на ситах (% по объему) для песка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| контрольных сит, мм | крупного | среднего | мелкого |
| 5,0 | 0-10 | 0-10 | 0-5 |
| 2,5 | 10-50 | 10-40 | 5-10 |
| 1,25 | 30-70 | 20-60 | 10-40 |
| 0,63 | 50-80 | 30- 70 | 15-60 |
| 0,315 | 70-90 | 50-85 | 40-75 |
| 0,14 | 90- 95 | 75-90 | 70-90 |
| Проход через сито 0,14 | 10-5 | 25-10 | 30-10 |

Зерновой состав песка для теплоизоляционных легких бетонов не нормируется.
1.4.2. Природные пористые пески аттестации на государственный Знак качества не подлежат.
1.5. В случае, если щебень и песок не удовлетворяют одному или нескольким требованиям настоящего стандарта, пригодность их определяют испытанием в бетоне.
1.6. Выбор той или иной фракции заполнителей или соотношения при подборе состава бетона производят по ГОСТ 9757—73.
1.7. Щебень и песок, используемые для теплоизоляционных засыпок, должны иметь объемную насыпную массу не более 800 кг/м3 и коэффициент теплопроводности не более 0,15 ккал/м•ч•°С. 
1.8. Выбор песка по зерновому составу и наибольшей допускаемой крупности зерен для кладочных и штукатурных растворов производят в соответствии с инструкцией по приготовлению и применению строительных растворов.